橡塑板概念和施工方法阐述

提要：橡塑保温板为闭孔保温材料。因本橡塑保温板富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。

橡塑保温板为闭孔保温材料。因本橡塑保温板富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。橡塑保温板可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

橡塑保温板施工方法：

1、使用之前摇动容器，使胶水均匀，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。
    2、使用一把短而硬的毛刷，将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。

3、专用胶水的自然干化时间为310分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，一般应遵循：环境温度越高，相对湿度越大，介质温度越低，管道直径越大等材料就应越厚;裸露时间超过20分钟无效。

4、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“手指触摸法”，用手指接触涂胶面，如果手指不会粘在材料表面，且材料表面无粘手的感觉，就可进行粘接，粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。

5、通常情况，每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。

6、当在有压力的情况下连接两材料时，不必等到胶水干化，采用湿粘接法，先将材料放置在安装处，在材料的接口处涂上胶水，正确调整两材料的位置，很快就会按你设计的位置粘接牢固