橡塑保温材料检测指标以及检测机构的标准

为了确保空调系统的防结露和消防安全问题，采用的橡塑保温材料必须达到以下性能指标（需有测试报告的支持）和认证，下面就让我们华美橡塑板集团为您详细介绍。

| 指标名称 | 国家标准 | 指 标 | 检 测 机 构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | 40-95Kg/m3 | 58 Kg/m3 | 国家CMA检验中心 |
| 导热系数 | 0oC, ≤0.038w/mk | 0 oC 0.034w/mk | 国家CMA检验中心 |
| 真空吸水率 | ≤10% | 2% | 国家CMA检验中心 |
| 尺寸稳定性 | ≤10% | 7.7% | 国家CMA检验中心 |
| 压缩回弹率 | ≥70% | 90% | 国家CMA检验中心 |
| 氧 指 数 | ≥32% | 35．7% | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 燃烧时间 | ≤30s | 10s | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 燃烧高度 | ≤250mm | 80mm | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 烟密度等级 | ≤75 | 52 | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 燃烧剩余长度最小值 | > 0mm | 140mm | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 燃烧剩余长度平均值 | ≥150mm | 158mm | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 平均烟气温度 | ≤200℃ | 99℃ | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 焰尖高度 | < 150mm | 30mm | 国家防火建筑材料质量监督检验站 |
| 湿阻因子 | ≥450 | 7500 | F1W慕尼黑工业检测所 |
| 备注 | 详情见测试报告 |

质量认证BSI ISO9001-2000，ISO14001

防火认证： “NFTC” 国家防火质量跟踪。

注：

1、防火检验中心是公安部指定唯一法定建筑防火检测机构。

2、“CMA”标志，说明该检测机构是经过中国技术监督局计量机构考评、标定的，是国家认可的。相对比较可信。

3、湿阻因子目前国内尚无较好的检测机构，FIW是德国慕尼黑检测所检测标志，在该检测中湿阻因子越大检测时间越长，一般需3-6个月。国内有些检测报告几个星期就出结果，则表示该项检测不具真实性。